Musterausschreibungstexte für Elemente der Metecno Bausysteme GmbH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos.** | **Menge (m²)** | **Produkt/Leistung** | **Preis je Einheit (€)** | **Gesamt-preis (€)** |
| …… | …….. | **Sandwich-Wandelement H-Wall 8P-Welle**mit Elementfuge für verdeckte Befestigung, bestehend aus beidseitig verzinkten beschichteten Stahlblechen und einem Polyurethan-Hartschaumkern.Baubreite 1000 mmBaustoffklasse: B-s3-d0 schwer entflammbar nach DIN EN 13501Außenschale:t=0,60 mm, Wellprofil 20/125 mm25 µm Polyester, StandardfarbtonKorrosionsschutzklasse IIIInnenschale:t=0,45 mm, S-liniert mit Stucco.-PrägungDU Polyester, MC 9002Korrosionsschutzklasse IIKern-/Elementdicke (s/d): Wärmedurchgangskoeffizient (U):□ 50/70 mm 0,438 W/m²K □ 80/100 mm 0,281 W/m²K □ 100/120 mm 0,227 W/m²K *U-Werte mit Fugenfaktor (Ψ) gemäß DIN EN 14509*Liefern und □ vertikal gegen eine bauseitige Stahl-/Holzriegelkonstruktion□ horizontal gegen eine bauseitige Stahl-/Holz- oder Betonstützenkonstruktion mit HTU-Schienengemäß Zulassung, den Verlegerichtlinien der Metecno-Bausysteme GmbH und den Fachregeln des IFBS montieren. Die Befestigungsschrauben sind nur in der hierzu vorgerichteten Elementfuge einzudrehen, es sei denn, sie werden von einem Profil überdeckt.Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene, nichtrostende Befestigungs- und Verbindungsmittel mit U-Scheibe und EPDM-Dichtung verwendet werden. Für Bereiche mit größerer Belastung durch Windsog sind zur Verstärkung Lastverteilerplatten (ML-Kalotten) vorzusehen. Die ML-Kalotten und die erforderlichen Paßschnitte sind einzukalkulieren.Montagehöhe: mElementlängen: m  | ………. | ………. |